МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Строительно - технологический факультет

Специальность 2906 « Производство строительных материалов, изделий и конструкций»

Кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов

Отчет по лабораторной работе №2

на тему: «Исследование свойств смешанных вяжущих на основе извести»

Выполнили: студенты СТ 3-    Проверил

Москва 2000 год.

1.Теоретическая часть

Воздушная строительная известь, свойства, область применения.

Строительной воздушной известью называется продукт, получаемый из известковых и известково-магнезиальных карбонатных пород обжигом их при температуре 900-1250°С до возможно полного удаления углекислоты и состоящий преимущественно из оксида кальция и магния.                                              . СаСОз<-> СаО+СO2

МgСОз <-> МgО+С02

Содержание примесей глины, кварцевого песка и т.п. (Аl2Оз, Si02, Fe203) в карбонатных породах не должно превышать 6-8%. При большем количестве этих примесей в результате обжига получают гидравлическую известь. При температуре 1200°С эти окислы взаимодействуют с оксидами кальция и магния и образуют 2CaOSi02, СаОАl2Оз и 2CaOFe203, которые при гидратации с водой образуют нерастворимые соли.

Различают следующие виды воздушной извести:

1) известь негашеная комовая;

2) известь негашеная молотая;

3) известь гидратная (пушенка);

4) известковое тесто.

Известь негашеная комовая представляет собой продует обжига в виде кусков различной величины. По химическому составу она почти полностью состоит из свободных оксидов кальция и магния с преимущественным содержанием СаО. В небольшом количестве в ней могут присутствовать неразложившиеся карбонат кальция, а также силикаты, алюминаты и ферриты кальция и магния, образовавшиеся во время обжига при взаимодействии глины и кварцевого песка с оксидами кальция и магния.

Известь негашеная молотая - порошковидный продукт тонкого измельчения комовой извести. По химическому составу она подобна комовой извести.

Гидратная известь - это продукт в виде высокодисперсного сухого порошка, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести соответствующим количеством жидкой или парообразной воды, обеспечивающим переход оксидов кальция и магния в их гидраты. Влажность гидратной извести не должна быть более 5%. Гидратная известь состоит преимущественно из гидроксида кальция Са(ОН)2 и небольшого количества примесей (как правило,карбоната кальция).

СаО+Н20 = Са(ОН)2 МgО+Н20 = Мg(ОН)2

Известковое тесто - продукт, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести водой в количестве, обеспечивающем переход оксидов кальция и магния в их гидраты Са(ОН)2 и Мg(ОН)2 и образование пластичной тестообразной массы. Выдержанное тесто содержит обычно 50-55% гидроксидов кальция и магния и 50-45% механически адсорбционно связанной воды.

В зависимости от содержания оксида магния различают следующие виды воздушной извести:

1) кальциевую: МgО не более 5%;

2) магнезиальную: МgО от 5 до 20%;

3) доломитовую: МgО от 20 до 40%.

Качество воздушной извести оценивается по разным показателям, основным из которых является содержание в ней свободных оксидов кальция и магния (активность извести). Чем выше их содержание, тем выше качество извести.

По ГОСТ 9179-77 в зависимости от суммарного количества оксидов кальция и магния известь делят на три сорта. В негашеной кальциевой извести 1-го сорта активных оксидов кальция и магния должно быть не менее 90%, 2-го сорта на менее 80%, 3-го сорта не менее 70%. В магнезиальной и доломитовой извести количество свободных оксидов кальция и магния должно быть в 1-м сорте не менее 85%, во 2-м сорте не менее 75% и в 3-м сорте не менее 65%.

Известь для автоклавного твердения не должна содержать более 5% МgО. Одним из важнейших свойств воздушной строительной извести является выход теста - это количество

известкового теста (в л), получаемого при гидратации 1кг комовой или молотой негашеной извести. Если обжиг производится при температуре 900°С, то известь называется мягко-обжиговая. Чем выше выход теста, тем оно пластичнее и тем больше его пескоемкость, т.е. тем больше песка оно может принять при изготовлении удобообрабатываемых пластичных растворов. Высококачественные сорта извести при правильном гашении характеризуются выходом теста в 2,5-3,5 л и больше. Такие извести называются жирными. Известь с меньшим выходом теста считают тощей.

Кроме того, в соответствии с ГОСТ 9179-77 извести различают по скорости гашения:

1) быстрогасящаяся - со скоростью гашения не более 8мин.;

2) среднегасящаяся - не более 25 мин.;

3) медленногасящаяся - более 25 мин.

За скорость гашения принимается время от момента смешивания порошка извести с водой до момента достижения максимальной температуры в начале ее снижения.

К молотой негашеной извести предъявляют требования не только по суммарному содержанию свободных оксидов кальция и магния, но и по тонкости измельчения.

Основным показателем гидратной извести (пушонки), а также известкового теста является содержание в них активных оксидов кальция и магния. По этому признаку эти виды извести делят на два сорта, минимально допустимое содержание активных СаО и МgО в высушенном продукте 1-го сорта - 67%, 2-го сорта - 60%.

В молотую негашеную известь, а также в гидратуную известь допускается вводить тонко измельченные добавки (доменные и топливные шлаки, золы, вулканические породы, кварцевые пески, трепел и т.п.) в таком количестве, чтобы содержание СаО+МдО и кальциевой негашеной извести 1-го сорта было не менее 65%, а 2-го сорта - 55%. При введении тех же добавок в гидратную известь активность должна быть не менее 50% (1сорт) и 40% (2сорт).

Исходными материалами для производства воздушной извести являются

1) мелкозернистый кристаллический известняк- мрамор, из-за высоких декоративных свойств почти не применяется для производства извести

2) плотные известняки, преимущественно составляют до 90% СаСОз и небольшого количества МgСОз, примесей глины, чернозема, гипса и др.

3) известковый туф - это рыхлое ноздреватое вещество, которое применяется при производстве воздушной строительной извести. Также можно получить воздушную строительную известь из известняка-ракушечника

4) доломитизированный известняк, состоящий из СаСОз+СаСОз-МgСОз.

5) чистые известняки имеют объемный вес 2400-2800кг/м3, влажность 3-10%.

6) мел, плотностью р 1400-2400 кг/м3, влажностью 15-25%.

Свойства воздушной извести

Истинная плотность негашеной извести колеблется в пределах 3,1-З.Зг/см3 и зависит, главным образом, от температуры обжига, наличия примесей, недожога и пережога. Истинная плотность гидроксида зависит от степени ее кристаллизации и равна для Са(ОН)2, кристаллизованной в форме гексагональных пластинок, 2,23 и аморфной 2,08г/см3

Средняя плотность комовой негашеной извести в куске в большой мере зависит от температуры обжига и возрастает с 1,6 (известь, обожженная при 800°С) до 2,9г/см3 (длительный обжиг при 1300 С).

Насыпная плотность для извести других типов следующая: для молотой негашеной в рыхлом состоянии - 900-1100, в уплотненном - 1100-1300кг/м3; для гидратной извести (пушонки) в рыхлонасыпном состоянии 400-500, в уплотненном 600-700кг/м ; для известкового теста 1300-1400кг/м3.

Пластичность, обуславливающая способность вяжущего придавать растворам и бетонам удобообрабатываемость - важнейшее свойство извести. Пластичность извести связана с ее высокой водоудерживающей способностью. Тонкодисперсные частички гидроксида кальция, адсорбционно удерживая на своей поверхности значительное количество воды, создают своеобразную маску для зерен заполнителей в растворной или бетонной смеси, уменьшая трение между ними. Вследствие этого известковые растворы обладают высокой удобообрабатываемостью, легко и равномерно распределяются тонким слоем на поверхности кирпича или бетона, хорошо сцепляются с ними, отличаются водоудерживающей способностью даже при нанесении на кирпичные или другие пористые основания.

Чем активнее известь и полнее она гасится, тем больше выход известкового теста из 1кг комовой извести; чем дисперсное частички извести, тем больше ее пластичность.

Водопотребность и водоудерживающая способность строительной извести высоки и зависят от вида извести и дисперсности ее частиц. Повышенной водопотребностью и водоудерживающей способностью обладает гашеная известь в виде порошка или теста, пониженной - молотая негашеная.

Сроки схватывания. Растворы из гашеной извести схватываются очень медленно. Схватывание несколько ускоряется при сушке образцов. Растворы из молотой негашеной извести схватываются через 15-бОмин после затворения. Скорость их схватывания зависит от скорости гидратации оксида кальция и условий твердения.

Объемные изменения. При твердении растворов и бетонов, изготовленных на строительной воздушной извести, возможны объемные изменения, в основном трех видов: неравномерное изменение объема, обусловленное замедленной гидратацией частичек пережога, усадка и набухание, температурные коэффициенты.

Неравномерное изменение объемов весьма опасно для сохранности растворов и бетонов или изделий из них, так как пережженные частицы СаО и МgО гидратируются с увеличением объема в уже затвердевшем известковом камне. Возникающие при этом напряжения достигают критических значений и вызывают растрескивание изделий, деформацию кладки и т.п. ГОСТ 9179-77 ограничивает содержание в извести негасящихся зерен, среди которых присутствуют и частицы пережога. При значительном содержании в извести негасящихся зерен ее целесообразно перед употреблением тонко измельчить.

При испарении воды уплотняется известковый раствор, что дает усадку. Чем выше содержание вяжущего и воды в растворах и бетонах, тем больше их усадка при высыхании во время твердения в воздушной среде. При длительном действии воды растворы и бетоны из извести теряют прочность.

Температурные деформации в начальный период схватывания и твердения наиболее характерны для бетонов и растворов на молотой негашеной извести. При ее взаимодействии с водой происходит интенсивное тепловыделение, в результате которого в ряде случаев изделия разогреваются до 60-70°С и более. Так как при этом условия для рассеивания теплоты на наружных поверхностях почти всегда лучше, чем внутри, то в изделии неизбежно возникают перепады температуры, а следовательно, и неравномерные температурные деформации. В результате более холодные поверхностные слои изделия оказываются в растянутом состоянии, что сопровождается зачастую появлением трещин.

Интенсивность тепловыделения и температурных деформаций возрастает с увеличением тонкости помола извести, снижением водо-известкового отношения и, наоборот, уменьшается при введении в смесь добавок, замедляющих скорость гидротации оксида кальция.

При твердении извести зимой желательно интенсивное тепловыделение. Высокая экзотермичность молотой негашеной извести предотвращает быстрое замерзание растворов и бетонов и ускоряет их высыхание.

Прочность растворов и бетонов на строительной воздушной извести прежде всего зависит от условий ее твердения. Медленно твердеют при обычных температурах (10-20 С) и-через месяц приобретают небольшую прочность (0,5-1,5МПа) растворы на гашеной извести. Гидратное твердение растворов на молотой негашеной извести дает возможность через 28 суток воздушного твердения достичь прочности при сжатии до 2-ЗМПа. При автоклавном твердении можно легко изготовлять плотные известково-песчаные бетоны с прочностью при сжатии до 30-40МПа и более. Прочность растворов и бетонов на строительной извести возрастает также с увеличением ее активности и уменьшением до, некоторого предела водоизвесткового отношения.

Долговечность известковых растворов и бетонов зависит от вида извести и условий ее твердения.

Известковые растворы и бетоны - вполне воздухостойкие материалы. В воздушно-сухих условиях создаются наиболее благоприятные условия для их упрочнения вследствие карбонизации гидроксида кальция углекислотой воздуха. Чем активнее в растворах и бетонах прошли процессы карбонизации извести, тем они водостойки и морозостойки (так же и для изделий автоклавного твердения). Изделия, отвердевшие в обычных температурных условиях, теряют прочность во влажных условиях, особенно быстро при попеременном оттаивании и замораживании.

Область применения.

Из строительной воздушной извести изготавливают растворы, предназначенные для наземной кладки частей здания и штукатурок, работающих в воздушно-сухих условиях: бе4

тоны низких марок для конструкций, эксплуатируемых в воздушно-сухих условиях; плотные ячеистые и силикатные (автоклавные) изделия, в том числе крупные блоки и панели; легко-бетонные камни, теплоизоляционные и другие материалы автоклавного твердения; смешанные гидравлические вяжущие (известково-шлаковые и известково-пуццолановые цементы); известковые красочно составы.

За счет пониженой водопотребности и водоудерживающей способности из молотой негашеной извести делают растворы и бетоны с пониженым водосодержанием, более высокой плотностью, и следовательно прочностью.

ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Известково-пуццолановым вяжущим называется гидравлическое вещество, получаемое путем совместного помола, высушенных активных минеральных добавок с известью (негашеной или гашеной - пушенкой) или тщательным смешением в сухом виде тех же раздельно измельченных материалов. Наряду с воздушной можно использовать и гидравлическую известь. Обычно содержание извести в известково-пуццолановом вяжущем (по массе) колеблется от 15 до 30%. Наилучшую (оптимальную) дозировку извести и добавки устанавливают опытным путем в зависимости от прочности полученных растворов. При изготовлении известково-пуццолановых вяжущих для регулирования их свойств добавляют гипс (не более 5% от массы всей смеси).

К известково-пуццолановым вяжущим обычно относят вяжущие, изготовленные из смеси извести с активными минеральными добавками вулканического происхождения (трасс, пепел,пемза и др.) или гидравлическими добавками осадочного происхождения (трепел, опока, диатомит).

При твердении в водной среде прочность известково-пуццолановых вяжущих увеличивается в течение длительного времени. В воздушно-сухой среде повышение прочности известково-пуццолановых вяжущих через определенный период прекращается, а достигнутые значения придела прочности при сжатии и растяжении даже снижаются.

Для нормального хода процесса твердения известково-пуццолановых вяжущих в наземных сооружениях необходимо, чтобы твердеющий цемент длительное время находится во влажной среде, для чего их периодически поливают водой.

Известково-пуццолановые вяжущие в обычных условиях твердеют весьма медленно. Прчность их нарастает в течении длительного времени. Процесс твердения изделий из известково-пуццолановых вяжущих можно ускорить с помощью автоклавной обработки. Образующиеся при запаривании под давлением в автоклавах кристаллические гидросиликаты значительно более стойки в воздушной среде. Таким образом запаривание под давлением наряду с повышением механической прочности увеличивает также воздухостойкость.

Остаток на сите с сеткой №008 должен быть не более 25%, а на сите №02 не более 5% просеиваемой пробы. Объемная масса известково-пуццолановых веществ невелика:

она колеблется в пределах б00-800кг/м3 - в рыхлом состоянии, 900-1200 кг/м3 - в уплотненном состоянии. Плотность также мала: в зависимости от используемой добавки она оставляет 2200-2800кг/м3

Известково-пуццолановые вяжущие представляют собой рыхлый очень подвижный порошок, поэтому в него легко проникает влага или углекислота воздуха, превращающие известь в углекислый кальций, что понижает прочность вяжущего.

Известково-пуццолановое вяжущее медленно схватывается: начало схватывания наступает не ранее 5-8 часов, а конец схватывания - через 20-30 часов. При использовании негашеной извести схватывание наступает быстрее.

Эти вяжущие должны равномерно изменяться в объеме. Если они изготовлены на кипелке, то нужно особенно тщательно наблюдать за изменением объема. При твердении известково-пуццолановых вяжущих на основе пушонки на воздухе, наблюдаются значительные усадочные деформации, применение негашеной извести уменьшает величину усадки.

В зависимости от механической прочности известково-пуццолановые вяжущие делятся на 4 марки: 25, 50, 100, 150. Обозначение марок соответствует пределу прочности при сжатии образцов из раствора жесткой консистенции состава 1:3 по массе через 28 суток, причем образцы хранятся 7 суток во влажной среде и 21 сутки в воде. Предел прочности при сжатии через 7 суток после изготовления и хранения их при влажной среде должен быть не ниже 1, 2, 4,7 МПа соответственно для марок 25, 50, 100, 150. Особенностью известково-пуццолановых вяжущих является их высокая водопотребность. Наибольшая водо-потребность характерна для вяжущих осадочного происхождения. Водо-цементное отношение в тесте нормальной гусотоы, для известково-пуццолановых вяжущих с диатомитом и трепелом колеблется в пределах 0,50-0,70, а для вяжущих с добавками вулканического

происхождения 0,30-0,45, тогда как для портландцемента эта величина составляет 0,25-0,30. Такая водопотребность известково-пуццоланового вяжущего объясняется большой гигроскопичностью и большой водоудерживающей способностью этих добавок. Это же обуславливает быстрое снижение прочности при хранении.

Растворы и бетоны на известково-трепельном вяжущем характеризуются низкой морозостойкостью. Несколько выше морозостойкость известково-пуццолановых вяжущих на основе вулканических добавок.

Известково-пуццолановое вяжущее целесообразно применять преимущественно для растворов и бетонов низких марок, в подземных или подводных сооружениях и для изготовления изделий с применением тепловлажностной обработки. Использовать эти вяжущие в надземных сооружениях можно только при систематическом увлажнении в первые сроки твердения.

Не рекомендуется применять известково-пуццолановые вяжущие при пониженных температурах (ниже +10°С без искусственного подогрева), так как при этом сильно замораживается и без того медленно идущий процесс твердения. Не рекомендуется также использовать известково-пуццолановые вяжущие для возведения конструкций, подвергающихся систематическому попеременному замораживанию и оттаиванию или увлажнению и высыханию.

Практическая часть

Цель работы: Исследовать влияние вида и количества активной минеральной добавки на прочностные характеристики вяжущих на основе извести. Исходные данные:

1. Известь молотая негашеная Кореневского з-да

2.Трепел молотый Брянский

3. Шлак молотый Магнитогорский

4. Гипс двуводный Новомосковский

5. Вода водопроводная.

Методика испытаний:

1. Определение суммарного содержания активных СаО+МдО при содержании в извести МgО до 5%.

От пробы извести отбирают 4-5г и растирают в течение мин в фарфоровой или агатовой ступке. Навеску растертой извести, взятую на аналитических весах и равную для негашеной извести 1г, а для гашеной - 1-1,2г помещают в коническую колбу емкостью 250мл, наливают 150мл дистиллированной воды, добавляют 15-20 стеклянных бус или оплавленных стеклянных палочек (длиной 5-7мм), закрывают стеклянной воронкой или часовым стеклом и нагревают в течение 5мин, не доводя до кипения. По остывании смывают стенки колбы и стеклянную воронку кипяченой дистиллированной водой, добавляют 2-3 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют при постоянном взбалтывании 1н раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания содержимого.

Титрование считают законченным, если по истечении 5мин содержимое колбы станет бесцветным.

Титрование следует проводить медленно, добавляя кислоту по'каплям.

Содержание СаО+МgО (X) в процентах по массе для комовой негашеной извести вычисляют по формуле:       Х =   • 2,804 K/G

где:   - количество 1н раствора соляной кислоты, израсходованное на титрование, в мл;

К - поправка к титру 1н раствора соляной кислоты;

2,804 - количество окиси кальция, соответствующее 1мл 1н раствора соляной кислоты, умноженное на 100;

G - навеска извести, в г.

Содержание СаО+МgО (X1) в процентах по массе для гидратной извести (пушенки) вычисляют по формуле:       X1 =   • 2,804 K/G (100-W)

где, W - влажность гидратной извести (пушенки) в %

2. Определение тонкости помола порошкообразной извести. Пробу порошкообразной извести в количестве 50г, предварительно высушенную при

6

105-1 WC до постоянной массы, просеивают сквозь сито с сетками №02 и №008 по ГОСТ 3584-53. Просеивание считают законченным, если при дополнительном просеивании в течение 1мин сквозь указанные сита проходит не более 0,1 г извести. Остаток на сите в граммах, умноженный на 2, соответствует содержанию в извести зерен данной крупности в процентах.

3. Определение времени гашения извести

Берут сосуд Дьюара емкостью 0,5л и помещают его в сосуд с размерами на 40-бОмм, превышающими размеры сосуда Дьюара.

Пространство между стенками и дном сосуда Дьюара и внешнего сосуда заполняют термоизоляционным материалом (асбестовой мелочью, минеральной ватой и т.п.)

Измельченную известь в количестве Юг помещают в сосуд Дьюара, вливают в него 20мл воды, имеющей температуру 20°С, и закрывают сосуд пробкой, в которой плотно установлен термометр со шкалой до 150°С и длиной нижней части 100-150мм, наблюдая при этом, чтобы ртутный шарик термометра, был погружен в реагирующую смесь, которую затем взбалтывают и оставляют, в покое. Через каждые ЗОсек, начиная с момента добавления воды, отмечают температуру реагирующей смеси и до тех пор, пока она не начнет падать.

За время гашения принимают время от момента добавления воды в известь до начала снижения максимальной температуры.

4-Определение предела прочности образцов

Определение предела прочности образцов из гидравлической извести при сжатии производят по ГОСТ 310-60 со следующими изменениями.

Приготовленный раствор для изготовления образцов укладывают в форму 3х3х3 см. Уплотнение раствора производят путем вибрирования на виброплощадке или при отсутствии виброплощадки с помощью шпателя. Образцы обработать в автоклаве по режиму 2+6+ 2ч, при температуре 174.5° С, 0,8 Мпа и испытать образцы через неделю.

| №бр | Вид доб. | Соот.комп.изв.доб.гипс | Норм.густ. | Активн.вяж.%СaOMgO | .Rсж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трепел | 55:40:5 | 62 | 42 |  |
| 2 | --\\-- | 60:35:5 | 65 | 40.7 |  |
| 3 | --\\-- | 65:30:5 | 70 | 63.6 |  |
| 4 | Шлак | 30:65:5 | 53 | 27 |  |
| 5 | --\\-- | 40:55:5 | 66 | 37.8 |  |
| 6 | --\\-- | 50:45:5 | 62 | 42.3 |  |

Частный вывод: Известково-пуццолановое вяжущее имеет остаток на сите №008 -6%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ. Активность составляет 35%, что говорит о не большой пластичности известкового теста. Водовяжущее отношение равно   . Предел прочности на сжатие - 9,1 МПа.

Общий вывод: При повышении %-го содержания извести в вяжущем:

Известь: шлак: гипс с 10-40% прочность при сжатии повышается с 6,4 до 12,2 МПа Известь:трепел:гипс с 10-40% прочность при сжатии повышается с 4,4 до 9,1 МПа